Nylon specification sheet:

**70% Cotton 30% Nylon Grey Fabrics**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **WARP** | **WEFT** | **EPI** | **PPI** | **GREY WIDTH** | **GREY GSM** | **DYED WIDTH** | **DYED GSM** | **WEAVE** |
| 1. | 40 C | 111d Nylon | 124 | 72 | 63" | .120 | 58” | 0.111 | 1/1 Plain |
| 2. | 40 C | 111d Nylon | 124 | 64 | 63" | .117 | 58” | 0.108 | 1/1 Plain |
| 3. | 30 C | 111d Nylon | 124 | 72 | 63" | .158 | 58” | 0.146 | 1/1 Plain |
| 4. | 30 C | 111d Nylon | 124 | 64 | 63" | .150 | 58” | 0.138 | 1/1 Plain |
| 5. | 30 C | 111d Nylon | 124 | 68 | 63" | .153 | 58” | 0.141 | 2/1 Twill |