**100% Cotton Grey Fabrics**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **WARP** | **WEFT** | **WEFT COMPOSITION** | **EPI** | **PPI** | **WEAVE** | **GREY WIDTH** | **GLM** | **GSM** | **FABRIC COMPOSITION COTTON / BLENDEDFABRIC COMPOSITION COTTON / BLENDED** |
| 1 | 30sc | 24s | Cotton 65 / Sorona 35 stretch | 132 | 74 | DRILL | 69" | 329 | 188 | 87 + 13 % |
| 2 | 40sc | 30s | Cotton 65 / Sorona 35 stretch | 124 | 52 | PLAIN | 63" | 192 | 120 | 90 + 10 % |
| 3 | 30sc | 30s | Cotton 65 / Sorona 35 stretch | 92 | 56 | PLAIN | 63" | 197 | 123 | 86 + 14 % |
| 4 | 50sc | 50s | Giza 60 / Sorona 40 stretch | 132 | 64 | PLAIN | 63" | 157.5 | 98.4 | 90 + 10 % |
| 5 | 60sc | 50s | Giza 60 / Sorona 40 stretch | 114 | 72 | PLAIN | 70" | 140.4 | 79 | 84 + 16 % |
| 6 | 80sc | 50s | Giza 60 / Sorona 40 stretch | 92 | 72 | PLAIN | 63" | 102.5 | 64.00 | 82 + 18 % |
| 7 | 70sc | 50s | Giza 60 / Sorona 40 stretch | 124 | 94 | PLAIN | 61" | 129 | 83 | 82 + 18 % |
| 8 | 80sc | 50s | Giza 60 / Sorona 40 stretch | 192 | 80 | SATIN | 63" | 163 | 102 | 88 + 12 % |
| 9 | 60sc | 50s | Giza 60 / Sorona 40 stretch | 165 | 94 | SATIN | 63" | 185.2 | 115.7 | 85 + 15 % |
| 10 | 70sc | 100s | MICRO TENCEL | 124 | 116 | PLAIN | 61" | 113.5 | 73.2 | 52 + 48 % |
| 11 | 40sc | 30s | Cotton 65 / Sorona 35 stretch | 100 | 60 | PLAIN | 63" | 182.5 | 114.0 | 87 + 13 % |
| 12 | 70sc | 75D | POLY GENTA RECYCLED POLYESTER | 124 | 90 | PLAIN | 61" | 118.5 | 76.5 | 58 + 42 % |
| 13 | 30sc | 150D | POLY GENTA RECYCLED POLYESTER | 132 | 72 | DRILL | 69" | 287.2 | 164.0 | 64 + 36 % |
| 14 | 40sc | 140D | NYLON BRIGHT CRIMPED | 124 | 64 | PLAIN | 63" | 191.0 | 119.3 | 66 + 34 % |
| 15 | 30sc | 16s | COOLTEX SUPER-16 | 132 | 74 | DRILL | 69" | 400.0 | 229.0 | 64 + 36 % |
| 16 | 40sc | 40s | COOLTEX SUPER-40 | 100 | 92 | PLAIN | 63" | 193.4 | 120.8 | 52 + 48 % |
| 17 | 40sc | 220D | 220D SD LYCRA | 124 | 56 | PLAIN | 63" | 216.0 | 135.2 | 69 + 31 % |
| 18 | 30sc | 360D | 360D DOPE DYED | 132 | 74 | DRILL | 69" | 417.3 | 238.0 | 64 + 36 % |
| 19 | 40sc | 190D | 190/49 LYCRA ROTO GREY | 124 | 64 | PLAIN | 63" | 214.5 | 134.0 | 66 + 34 % |
| 20 | 40sc | 190D | 190/49 LYCRA ROTO BLACK | 124 | 64 | PLAIN | 63" | 214.5 | 134.0 | 66 + 34 % |
| 21 | 30sc | 220s | 220/97 LYCRA ROTO GREY | 132 | 74 | DRILL | 69" | 333.6 | 190.3 | 64 + 36% |
| 22 | 30sc | 220s | 220/97 LYCRA ROTO CHIKKO | 132 | 74 | DRILL | 69" | 333.6 | 190.3 | 64 + 36% |
| 23 | 10sc | 10s | Cotton 65 / Sorona 35 stretch | 52 | 56 | PLAIN | 63" | 430.6 | 269.1 | 48 + 52% |
| 24 | 10sc | 422D | 422D/96F 100% SORONA FILLAMENT YARN | 76 | 28 | PLAIN | 63" | 397.2 | 248.2 | 73 + 27% |